| Characteristics | CEM I 42.5 | Fillers marble wastes sand | Characteristics | CEM I 42.5 | Marble wastes sand fillers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolute density (g/cm3) | 3.33 | 2.79 | Insoluble residue | 0.85 | 0.035 |
| Specific surface (Blaine) (g/cm2) | 3200 | 6500 | CaO (free) | 0,4 | -- |
| CaO | 61.31 | 55.29 | MS | 2.52 | -- |
| Al2O3 | 5.45 | 0.14 | MAF | 1.54 | -- |
| Fe2O3 | 3.54 | 0.09 | LSF | 0.88 | -- |
| SiO2 | 22.73 | 0.53 | MH | 1.93 | -- |
| MgO | 0.48 | 0.2 | C3S | 28.14 | -- |
| Na2O | 0.19 | 0.00 | C2S | 38.71 | -- |
| K2O | 0.63 | 0.01 | C3A | 8.45 | -- |
| Cl- | 0.035 | 0.025 | C4AF | 10.76 | -- |
| SO3 | 2.44 | 0.04 | CaCO3 | -- | 98.67 |
| Loss on ignition | 2.45 | 43.40 |  |  |  |

Tables( JAES)

Table 1: Results of characterizations tests